4.)>>Separátor kejdy SEPCOM 065<< v NEREZI pro BPS   CENA       558 210,-Kč

###### Parametry separátoru:

- teoretický výkon zařízení	 65 m3/h

- hmotnost zařízení	585  kg

- průměr šnekovnice	250 mm

- materiál šnekovnice	nerezová šnekovnice AISI304 s návarem tvrdokovu

- výkon motoru	5,5 kW

- materiál tubusu, síta a kompenzačního zásobníku	nerezová ocel AISI 304

- velikost sít	0,5 mm + 0,75 mm

- materiál uzavírací membrány na výstupu sušiny 	technický polymer SINT® (medium)

- barva pohonu a převodovky	RAL 5010

- základna	žárově pozinkovaná ocel

- balení	paleta+fólie

- provozní teplota	-20 až 40° C

- rozměry: Š=1.000 mm , D=2.000 mm, V=2.750 mm